АНАЛИЗ НАПРЯЖЁННОГО ИЗМЕНЕНИЯ В СЛОЯХ 
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 
КОНСТРУКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА

Л.А.Адегова
кандидат технических наук,
доцент кафедры строительной механики
Е.А.Колоколкина
студент бакалавриата
Т.Д.Колесова 
студент бакалавриата
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), г.Новосибирск
тел. +7-(913)-953-57-75
adegova@mail.ru

С использованием конечно-элементного анализа проведено исследование изменений напряжений в слоях композиционного материала в зависимости от угловой ориентации.
          Ключевые слова: анализ напряжённого состояния, метод конечных элементов, композиционный материал, цилиндрическая оболочка, угловая ориентация слоёв композита, граничные условия, углеродное волокно.

Анализ напряжённого состояния проводился для цилиндрической оболочки (рисунок 1), выполненной из композиционного материала с пакетом укладки слоёв, представленным на (рисунке 2). Свойства материала, используемого для композита, соответствуют пластине из однонаправленного углеродного волокна, пропитанной эпоксидной смолой (таблице 1).

| Рисунок 1 –оболочка | Рисунок 2 – Углы укладки материла |
| --- | --- |

Таблица 1 – Свойства композиционного материала

| Свойства | Значения |
| --- | --- |
| Продольный модуль упругости Е1, МПа | 147000 |
| Поперечные модули упругости E2=E3, МПа | 7580 |
| Модуль сдвига в плоскости пластинки G12, МПа | 3960 |
| Межслоевой модуль сдвига G13, МПа | 3960 |
| Межслоевой модуль сдвига G23, МПа | 3000 |
| Коэффициент Пуассона в плоскости пластинки, µ12 | 0,33 |
| Коэффициент Пуассона в межслоевом направлении, µ13 | 0,33 |
| Коэффициент Пуассона в межслоевом направлении, µ23 | 0,38 |
| Продольное растягивающее напряжение Xt, МПа | 2860 |
| Продольное сжимающее напряжение Xс, МПа | 2860 |
| Поперечное растягивающее напряжение Yt, МПа | 1550 |
| Поперечное сжимающее напряжение Yc, МПа | 1550 |
| Напряжение сдвига S, МПа | 104 |

Анализ напряжённого состояния проводился с использованием пакета конечно-элементного анализа [19 ÷ 22]. Для моделирования композита использовался двумерный ортотропный материал с заданными характеристиками (таблица 1). Стенки цилиндрической оболочки смоделированы плоскими элементами типа Laminate, учитывающими слои укладки композита (рисунок 2).

По нижнему торцу цилиндра независимый узел закрепляется по шести степеням свободы.

По верхнему торцу цилиндра к независимому узлу прикладываются внешние нагрузки. Рассмотрено четыре варианта нагружения (рисунок 3):

- Осевое растяжение Fz=1×105 Н;

- Изгиб Mx=2×107 Н×мм;

- Кручение Mz=2×107 Н×мм;

- Внутреннее давление ∆p=0,1 МПа.

Рисунок 3 – Конечно-элементная модель и условия нагружения цилиндра
Таблица 2 – Максимальные эквивалентные напряжения в слоях композита

| Вид нагружения | Максимальное эквивалентное напряжение, МПа |
| --- | --- |
|  | Слой 4, 5 (0°) | Слой 1, 8 (-45°) | Слой 3, 6 (45°) | Слой 2, 7 (90°) |
| Растяжение | 91,29 | 31,35 | 31,35 | 29,93 |
| Изгиб | 121,64 | 41,69 | 41,69 | 39,83 |
| Кручение | 7,48 | 80,46 | 80,46 | 7,48 |
| Внутреннее давление | 16,91 | 17,72 | 17,72 | 51,6 |

По результатам численного анализа сделаны выводы:

- При действии осевого растяжения и изгиба эффективно работают слои композита с углом укладки 0°;

- При действии кручения эффективно работают слои композита с углом укладки 45° и – 45°;

- При действии внутреннего давления эффективно работают слои композита с углом укладки 90°.

Литература:

- Ананьин С.В., Ананьева Е.С., Маркин В.Б. Композиционные материалы. Часть 2. Учебное пособие. – Барнаул, Изд-во АлтГТУ, 2007. – 94 с.

- Композиционные материалы: Справочник / В.В. Васильев, В.Д. Протасов, В.В. Болотин и др.; Под общ. Ред. В.В. Васильева, Ю.М. Таронопольского. – М.: Машиностроение, 1990. – 512 с.

- Справочник по композиционным материалам: В 2-х книгах / Под ред. Дж. Любина; Пер. С англ. А.Б. Геллера, М.М. Гельмонта; Под ред. Б.Э Геллера. – М.: Машиностроение, 1988. c 448 с.

- Адегова Л. А. Основы метода конечных элементов: учебное пособие / Л.А. Адегова, Б.М. Зиновьев. – Новосибирск: изд-во СГУПСа, 2015. – 131 с.

L.A.ADEGOVA, T.D. KOLESOVA, E.A. KOLOKOLKINA

STUDY OF THE STRESSED STATE IN THE LAYERS OF THE COMPOSITE MATERIAL OF THE CONSTRUCTION ELEMENT

A numerical method was used to assess the change in stresses in a structural element made of composite material depending on the angular orientation of the composite layers.

Keywords: Stress state analysis, finite element method, composite material, cylindrical shell, angular orientation of the composite layers, boundary conditions, carbon fiber.

# Text boxes

Fz

Mx

Mz

Δp