УДК 614.7

Перспективы использования фильтров на основе цеолита для очистки воды от микроорганизмов

Цымай Д.В., к.т.н., доцент кафедры промышленной химии и биотехнологии ФГБОУ ВО Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева, тел. 8 4862 419892, email: dmitryzy@gmail.com

Козлова Н.Ю., студент ФГБОУ ВО Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева, тел. 8 4862 419892, email: chemistry@ostu.ru

Анннотация

Наличие чистой воды является важнейшей составляющей для поддержания жизни и здоровья людей. Известно, что вода является средой распространения различных инфекционных заболеваний. Установлено, что фильтр с цеолитовой загрузкой способен задерживать микроорганизмы. В результате исследования определены тенденции изменения сорбционной способности цеолита в зависимости от условий термохимической модификации.

Abstract

The availability of clean water is an essential component to sustain life and health. It is known that water is the medium for spread of various infectious diseases. Found that the filter with zeolite loading able to hold microorganisms. The study identified trends in sorption capacity of the zeolite depending on the conditions of thermochemical modification.

Ключевые слова: Водоподготовка, неорганические сорбенты, цеолит, бактериологическая очистка воды.

Key words: Water treatment, inorganic sorbents, zeolite, biological purification of water.

Наличие чистой воды является важнейшей составляющей для поддержания жизни и здоровья людей. Известно, что вода является средой распространения различных инфекционных заболеваний. Одной из основных экологических проблем является очистка воды от различных микроорганизмов [1].

Сорбенты активно используются для решения задач, связанных с очисткой природных и сточных вод от различных загрязнений, в том числе ионов тяжелых металлов, нефтепродуктов. Одним из широко применяемых сорбентов является цеолит [2, 3]. Его характеристики, такие как значительная удельная поверхность, структура поверхности способствуют достижению высокой степени очистки воды [4]. Цеолит совместно с системой биохимической очистки применяется на свиноводческих, фермах для удаления соединений аммония из сточных вод. Ряд публикаций свидетельствуют также об использовании сорбентов для обеззараживания сточных вод [5, 6, 7]. Такие свойства цеолитов, как распространенность, доступность, дешевизна, возможность неоднократного применения сделали его достаточно популярным адсорбентом. Известно множество месторождений цеолитов.

Целью нашего исследования является разработка структуры сорбента на основе природного цеолита, позволяющего реализовать бактериологическую очистку воды. Нами разрабатывается новый способ термохимической модификации природных цеолитов с целью повышения их способности отделения микроорганизмов из природных и сточных вод.

В лабораторных условиях были проведены исследования адсорбционной способности природных и модифицированных цеолитов Хотынецкого месторождения в статических и динамических условиях с использованием модельных растворов, содержащих ионы тяжелых металлов (меди, цинка, никеля, кобальта). Предварительная подготовка цеолита включала различные режимы термообработки и химической модификации поверхности цеолита.

Исследован процесс бактериологической очистки воды с использованием цеолита Хотынецкого месторождения в качестве фильтующего материала. В качестве тест-микроорганизмов использовали представителей группы микроорганизмов (м/о) КМАФАнМ (бактерии, дрожжи, плесневые грибы) Их общая численность свидетельствуют о загрязненности воды.

Показатель КМАФАнМ оценивался по численности микроорганизмов, выросших в виде видимых колоний на плотной питательной среде после инкубации при 36 0С в течение 20– 44 часов. Подготовка микроорганизмов, а также определение их количества осуществлялись в соответствии с ГОСТ 26669-85 и ГОСТ 26670-91 с использованием агарированной питательной среды [8, 9]. Соотношение между количеством высеваемого продукта или его разведением и количеством питательной среды от 1:5 до 1:7. Были сделаны шесть посевов в чашки Петри. В три была посеяна вода прошедшая через фильтр с цеолитовой загрузкой, в три другие вода, не прошедшая обработку.

Установлено, что фильтр с цеолитовой загрузкой способен задерживать микроорганизмы. Степень очистки от микроорганизмов с использованием природного цеолита является недостаточной. Термохимическая обработка природных цеолитов позволила повысить степень очистки. В дальнейшем предполагается поиск оптимальных параметров термохимической модификации Хотынецкого цеолита, обеспечивающих повышение эффективности в качестве фильтрующей загрузки для водоочистки.

В результате исследования определены тенденции изменения сорбционной способности цеолита в зависимости от условий термохимической модификации.

Библиографический список

1. Бекренёва О. И., Богданова О. Ю. Сравнительный анализ качества питьевой водопроводной воды в некоторых районах Мурманской области // Вестник МГТУ. 2017. №2. С.295-300

2. Шапкин Н.П., Скобун А.С. и др. Получение модифицированных сорбентов на основе цеолитов Дальнего Востока. Тезисы докладов Международного симпозиума «Первые чтения. Причины и процессы создания неорганических материалов». Хабаровск 1998. С. 169.

3. Цымай Д.В., Винокуров А.Ю. О влиянии фазового и химического состава цеолитов на их сорбционные характеристики при очистке сточных вод // Современные проблемы экологии: тезисы докладов XI Междунар. науч. – технич. конференции под общ. ред. В.М. Панарина. – Тула: Изд-во «Инновационные технологии», 2014. – С. 23-25.

4. Брек Д. Цеолитовые молекулярные сита / Д. Брек – М.,

1976 – 781 с.

5.  Игнатенко А. В. Деконтаминация осадков сточных вод и методы ее контроля // Труды БГТУ. Серия 4: Химия и технология органических веществ. 2016. №4 (186).

6. Шапкин H.П., Боровик А.Г. и др. Рациональное использование цеолитов для извлечения белка из отходов рыбоперерабатывающей промышленности. Тезисы докладов Международно-практическая конференция «Экология и безопасность жизнедеятельности». Владивосток 1994. С 21-23.

7. Алёшкин К.И. Применение сорбционных свойств цеолита //для водоподготовки пищевых производств. Здоровье человека и экологически чистые продукты питания-2014: материалы Всероссийской научно-практической конференции (31 октября 2014г., г. Орел), Госуниверситет – УНПК. – Орел: Госуниверситет – УНПК, 2014. – С 454.

8. ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов.

9. ГОСТ 26670-91. Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов.

References

1. Bekrenev O. I., Bogdanova O. Yu., Comparative analysis of the quality of drinking tap water in some areas of the Murmansk region // Vestnik MGTU. 2017. No. 2. S. 295-300

2. Shapkin N. P. Sabun A. S., etc. Obtaining modified sorbents based on zeolites of the Far East. Abstracts of the International Symposium "First reading. The causes and the processes of creation of inorganic materials". Khabarovsk 1998. P. 169.

3. CIMI D. V., Vinokurov A. Yu. About the impact phase and chemical composition of zeolites on their sorption characteristics at the sewage purification // Contemporary problems of ecology: abstracts of XI Intern. scientific. – tekhnich. the conference under the General editorship of M. V. Panarin. – Tula: publishing house of Innovative technologies, 2014. – P. 23-25.

4. Breck, D. Zeolite molecular sieves / D. Breck.

1976 – 781 S.

5. Ignatenko A. V. Decontamination of sewage sludge and methods of its control // Proceedings of BSTU. Series 4: Chemistry and technology of organic substances. 2016. No. 4 (186).

6. Shapkin P. H., Borovik, A. G., et al. Rational use of zeolites for the extraction of protein from the waste of fish processing industry. Abstracts of the International conference "Ecology and safety". Vladivostok 1994. With 21-23.

7. Aleshkin, K. I. Application of sorption properties of zeolite for water treatment for food production. Health and organic foodstuff-2014: materials of all-Russian scientific-practical conference (31 October 2014 Orel), state University – unpk. – Orel: state University – unpk, 2014. – With a 454.

8. GOST 26669-85 food and flavor. Sample preparation for microbiological analyses.

9. GOST 26670-91. Food. Methods of cultivation of microorganisms.